两台液碱储罐防腐招标附件
一、需防腐液碱储罐数量2台   规格￠11000*h11500  容积1000m³
两罐体防腐总面积约1100m²（注：罐体爬梯栏杆等附件均需除绣、防腐，碱罐介质、标识等需做喷刷。以现场勘察答疑介绍为准）

二、除锈要求
1、除锈要求ST3级+金属表面彻底见本色，严格执行GB8923-88、GB9793-88的标准 ，不允许任何降级；罐体表面必须完全露出均匀一致的金属本色，全面清除氧化皮、锈蚀、旧漆膜、油污、盐分、灰尘等所有附着物；无可见阴影、无残留氧化皮、无点状锈蚀、无旧漆痕迹；

2、焊缝、阴阳角、爬梯踏步、栏杆管件、支撑节点等死角部位必须精细打磨到位，严禁漏磨、敷衍打磨。

三、防腐涂装要求
1、涂装要求底漆两遍、面漆两遍，干膜厚度不低于200μm，外观无任何缺陷，施工环境严格控制：温度5～35℃，相对湿度≤80%，基体表面无结露，否则严禁施工；

采用刷涂+精细滚涂施工，严禁喷涂，确保边角、缝隙、管件涂层饱满； 

2、底漆：二遍，每遍间隔时间严格按涂料说明书控制；

3、面漆：二遍，色泽一致，无明显接痕；

4、漆膜表面平整、光滑、色泽均匀一致；无漏涂、无流挂、无针孔、无气泡、无起皱、无脱皮、无裂纹、无夹杂、无刷痕；

5、爬梯、栏杆等附件涂层均匀致密，无露底、无挂流；

严格按规范及甲方要求喷涂碱罐介质，标识、安全警示标识。液位标尺；字体规整、边缘清晰、位置统一、附着牢固，无毛边、无流坠、无脱落。

四、施工要求

    1、所有进场人员必须完成三级安全教育、安全交底并考核合格，考核不合格严禁上岗；

2、所有高空作业人员必须持有效《高处作业特种作业操作证》，人证合一，无证人员严禁进入作业面；

3、脚手架搭设人员必须为专业持证架子工；

4、配备专职安全员全程旁站监护，严禁脱岗。

5、静电导除专项措施：涂料调配、涂刷区域设置专用静电接地装置，罐体、脚手架、作业平台做可靠接地，接地电阻≤4Ω；

五、油漆要求


长江牌低表面厚浆环氧底漆，面漆采用长江牌907脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆（需提供合格证）。油漆等主辅材等均由施工方提供。
六、施工完成要求

1、除锈粉尘集中收集处理，严禁随意飘散污染环境；

2、废漆桶、废料、废渣统一回收处置，不得遗留现场；

3、施工全过程做到工完场清，保持罐区整洁。

七、应急措施

1、高空坠落应急：立即停止作业，保护现场，拨打急救电话；禁止随意搬动伤员，对骨折、出血部位做临时固定与止血，等待专业救援。

2、火灾爆炸应急：立即停止施工，切断电源，使用现场灭火器扑救；迅速疏散人员至安全区域，上报并拨打火警电话，严禁用水扑救溶剂类火灾。

3、中毒窒息应急：立即将人员转移至通风处，保持呼吸通畅；出现呼吸困难立即实施人工呼吸，并送医救治。

4、触电应急：立即切断电源或用绝缘工具使伤者脱离电源，严禁徒手拉扯；必要时进行心肺复苏并送医。

5、化学品灼伤应急：立即用大量清水冲洗受伤部位≥15分钟，脱去污染衣物，及时就医。

6、现场配备急救箱、灭火器、洗眼器等应急物资，明确应急联系人与电话，定期开展应急演练。

